皂基沐浴露参考配方 1014-4439

| 工艺 序号 | 材料名称或型号 | 用量，‰ | 车间操作工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 去离子水 | 459 |  |
|  | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 80 |  |
| A2 | 氯化钠 | 2.4 |  |
|  | 乳化稳定剂JHP-1809 | 5 |  |
|  | KOH | 25 |  |
| B | 十二酸 | 60 |  |
|  | 十四酸 | 30 |  |
|  | 十八酸 | 3 |  |
|  | 638 | 5 |  |
|  | 吐温-20 | 1 |  |
|  | EDTA二钠 | 1.5 |  |
|  | 5%7M溶液 | 2 |  |
| C1 | 去离子水 | 60 |  |
|  | JK-140E | 1 |  |
|  | EDTA二钠 | 0.5 |  |
| C2 | 去离子水 | 100 |  |
|  | HPMC | 2 |  |
| C3 | 山梨醇液70% | 50 |  |
|  | 6501 | 20 |  |
|  | CAB-35 | 70 |  |
|  | 阳离子低聚果糖1457 | 10 |  |
| D | 无患子提取物 | 1 |  |
|  | 香精 | 10 |  |
|  | 防腐剂CM | 1 |  |
|  | 色素 | 适量 |  |